По соглашению № 14.577.21.0083 на тему  «Разработка технологии механической обработки деталей из труднообрабатываемых материалов для авиационного двигателестроения на основе определения рациональных режимов резания и выбора эффективного инструмента», заключенному в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». Индустриальным партнером является ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАО «ОДК»).

В настоящее время выполнен литературный аналитический обзор по теме, проведены патентные исследования и изучен ряд существующих технологий обработки деталей из труднообрабатываемых материалов для авиационного двигателестроения на предприятиях ОАО «ОДК». Настоящие исследования позволили определить спектр изучаемых материалов и направления дальнейших экспериментальных исследований, а также разработать техническое задание на создание экспериментального многопараметрического стенда по изучению процесса резания труднообрабатываемых материалов для авиационного двигателестроения. Изготовление и закупка комплектующих, а также сборка и наладка многопараметрического стенда будет закончена до конца 2014 года.