Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 25.10.2016. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Cинтез наноструктурированных материалов и покрытий в ВЧ плазмотроне

Автор: Артур Владимирович Красильников (ФГУП ЦНИИмаш)

krartur@mail.ru

Для развития инновационных технологий в авиации и РКТ, использующих наноматериалы, необходимо обеспечить их получение в достаточном количестве. Весьма перспективным в этом отношении является плазмохимический способ синтеза наноструктурированных материалов и покрытий с использованием нагрева и сублимации или разложения исходных веществ в плазме высокочастотного индукционного разряда. В докладе представлено описание высокочастотного индуктивного плазмотрона мощностью 1Мвт и результаты синтеза на нем наноструктурированных материалов и покрытий.

Полученные материалы исследовались с использованием рамановской спектроскопии, атомносиловой и электронной микроскопии. Показаны преимущества предлагаемой технологии с возможностью значительного увеличения производительности, работы с исходными веществами в различных агрегатных состояниях, оптимизации процесса за счет независимого регулирования давления, энерговклада, соотношений расходов плазмообразующего газа, исходного вещества и катализатора, формирования потока с использованием дополнительных устройств и изменения геометрических параметров и, главное, возможности организации непрерывного производства.

| а) Снижение (~2 раза) теплового потока на поверхности медного калориметра в плазмотроне путем нанесения низкокаталитической пленки BN | б) Изображение СЭМ покрытия из BN, увеличение 70000 раз |
| --- | --- |

Рисунок 1