Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 07.02.2017. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Роль катализа в рекуперативной тепловой защите ГЛА

Автор: Алексей Васильевич Корабельников (ОАО «НИПГС»)

mail@hypersonics.ru

Рассмотрена работа каталитического термохимического реактора как элемента активной тепловой защиты ГЛА. Проведено сравнение термического крекинга и каталитической паровой конверсии углеводородного топлива по величине возможного теплосъема и количества получаемого водорода. Показано, что использование паровой конверсии по сравнению с реакцией крекинга позволит увеличить хладоресурс топлива в 2-3 раза, что приведет к увеличению скорости полета гиперзвуковой ракеты с 6 до 8-9 М (рис. 1). Количество водорода в продуктах реакции паровой конверсии может достигать 13% по массе (рис. 2а) против 1% (рис. 2б) при крекинге. Смешение керосина с большим количеством водорода позволит сократить время задержки воспламенения топлива, что приведет к сокращению длины КС и увеличению полноты сгорания топлива.

Сформированы специфические требования к катализаторам на борту ГЛА. По результатам анализа выделены для дальнейшей разработки типы катализаторов и технологии их нанесения на элементы теплозащиты.

а) б)

Рис.1	Рис. 2