Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 19.12.2017. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Нанотехнологии в машиностроении

Авторы: Анатолий Николаевич Черепанов, Анатолий Митрофанович Оришич, Василий Михайлович Фомин (ИТПМ СО РАН)

ancher@itam.nsc.ru

В докладе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований нового способа модифицирования металлов и сплавов с помощью нанопорошков (НП) тугоплавких соединений в процессах литья и лазерной сварки. Введение специально подготовленного нано-дисперсного порошка в расплав формирует в его объеме дисперсную систему, в которой ядром каждой частицы суспензии является твердая фаза, гетерогенизирующая жидкий металл и вызывающая концентрационное переохлаждение в объеме адсорбированного на поверхности наночастиц слоя. В результате каждая наночастица становится потенциальной затравкой для зарождения новой твердой фазы. Благодаря этому в расплаве в процессе его непрерывного охлаждения формируется мелкодисперсная глобулярная структура. Было установлено, что вследствие наномодифицирования измельчаются либо макрозерно, либо структурные составляющие на микроуровне (возможно сочетание обоих процессов), в том числе изменяется морфология металлического зерна, неметаллических и интер-металлических включений с иглообразной формой, способствующей возникновению напряжений и развитию трещин, на глобулярную, что предотвращает опасность возникновения таких трещин. Выполненные исследования показали, что нанодисперсные добавки существенно измельчают кристаллическую структуру и повышают прочность литого металла в отливках и сварном шве на 15–30 % при одновременном увеличении пластичности в 1,5–2 раза и выше.

|  | Коли-чество НП, % по мас-се Длительная прочность при нагрузке 195 МПа T =975 ˚C Сопротив- ление цик-лическим нагрузкам при 600˚C τ, ч δ5,% Nf,циклов 0 49.00 3.92 1659 0,025 54.35 7.20 3586 0,035 71.30 11.20 6165 |  |
| --- | --- | --- |
| Рис.1. Структура и механические свойства сплава ЖС-6К: 1-без НП; 2, 3 с применением НП (TiN + Cr). | Рис. 2. Механические свойства сварного соединения сплава ВТ1-0. Без НП и с НП (см. подписи на рисунках). |