Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 20.11.2018. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Экспериментальное и численное 
(методом молекулярной динамики) 
моделирование высокоскоростного косого соударения металлических пластин

Авторы: Сергей Петрович Киселев (ИТПМ СО РАН), 
Вячеслав Иосифович Мали (ИГиЛ СО РАН)

kiselev@itam.nsc.ru, mali@hydro.nsc.ru

Доклад посвящен моделированию высокоскоростного косого соударения металлических пластин. Представлены результаты экспериментов и численного моделирования методом молекулярной динамики (МД) косого соударения медных и алюминиевых пластин при различных углах и скорости соударения. В экспериментах структура течения определялась с использованием рентгено-импульсных установок. Численное моделирование выполнялось с использованием многочастичных EAM потенциалов взаимодействия атомов.

Результаты расчетов, выполненные при близких значениях безразмерных параметров соударения, качественно верно описывают основные закономерности, наблюдаемые в эксперименте [1].

1. При малых значениях скорости соударения U металлы проявляют упругие свойства без остаточных деформаций и кумулятивной струи. Подтверждено существование критического значения числа Рейнольдса (Re ≈ 2), при котором происходит зарождение кумулятивной струи. При больших числах Рейнольдса значения скорости кумулятивной струи, рассчитанные по модели МД, близки к значениям скорости струи, определенным по модели идеальной жидкости.

2. Показано, что образование волн на поверхности контакта пластин обусловлено неустойчивостью косого симметричного соударения пластин. В результате развития неустойчивости в области контакта пластин возникает момент сил, колебания которого приводят к колебанию контактной поверхности. Возникшие автоколебания поддерживаются за счет кинетической энергии соударяющихся пластин, а длина волны определяется вязким взаимодействием струй в области контакта пластин.

Работа была выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ: №14-01-00352 и №16-01-00156.

Литература

1. Годунов С.К., Киселев С.П., Куликов И.М., Мали В.И. Моделирование ударно - волновых процессов в упругопластических материалах на различных (атомный, мезо и термодинамический) структурных уровнях. – М. – Ижевск: Ижевский институт компьютерных исследований. 2014. – 296 с.